ProColorEast

80351101 |1201|1001|1301

FONDO ACRILICO 2K RIEMPITIVO 5:1

2K ACRYLIC FILLING FILLER 5:1

2004/42/IIB (c) (540) 535

|  | ## 80351101 GRIGIO GREY ¦ СЕРЫЙ ## 80351201 GRIGIO SCURO DARK GREY ¦ ТЁМНО-СЕРЫЙ ## 80351001 BIANCO WHITE ¦ BLANC ¦ БЕЛЫЙ ## 80351301 NERO BLACK ¦ NOIR ¦ ЧЁРНЫЙ |
| --- | --- |

|  | PREPARAZIONE Preparation ¦ Приготовление |  | ALTO RIEMPITIVO High Filling¦ Высокий уровень порозаполнения | RIEMPITIVO Filling ¦ Порозаполняющий | ISOLANTE Insulating ¦ Изолирующий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # RAPPORTO MISCELA ## Mixing ratio ¦ Соотношение смешивания |  | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 |
|  | # PRODOTTO ## Product ¦ Продукт | 80351101 | 100 VOL | 100 VOL | 100 VOL |
|  | # CATALIZZATORE ## Hardener ¦ Отвердитель | 801525-- MaxySolido 821525-- UHS | 20 VOL - | 20 VOL - | 20 VOL - |
|  | # DILUENTE ## Thinner ¦ Разбавитель | 815250-- STANDARD 825300-- SLOW | - | 10 VOL | 20 VOL |

| PRODOTTO PRODUCT¦ ПРОДУКТ | CATALISI CATALYSIS ¦ КАТАЛИЗ |  | DILUIZIONE DILUTION ¦ РАЗБАВЛЕНИЕ ALTO RIEMPITIVO High Filling¦ Высокий уровень порозаполнения | RIEMPITIVO Filling ¦ Порозаполняющий | ISOLANTE Insulating ¦ Изолирующий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 80351101 | ## 801525-- | ## 821525-- | ## 815250-- – 825300-- |  |  |
| ## 50 g | ## 6,5 g | ## 5,5 g | ## - | ## 2,5 g | ## 5 g |
| ## 100 g | ## 13 g | ## 11 g | ## - | ## 5 g | ## 10 g |
| ## 150 g | ## 19,5 g | ## 16,5 g | ## - | ## 7,5 g | ## 15 g |
| ## 200 g | ## 26 g | ## 22 g | ## - | ## 10 g | ## 20 g |
| ## 250 g | ## 32,5 g | ## 27,5 g | ## - | ## 12,5 g | ## 25 g |
| ## 300 g | ## 39 g | ## 33 g | ## - | ## 15 g | ## 30 g |
| ## 350 g | ## 45,5 g | ## 38,5 g | ## - | ## 17,5 g | ## 35 g |
| ## 400 g | ## 52 g | ## 44 g | ## - | ## 20 g | ## 40 g |
| ## 450 g | ## 58,5 g | ## 49,5 g | ## - | ## 22,5 g | ## 45 g |
| ## 500 g | ## 65 g | ## 55 g | ## - | ## 25 g | ## 50 g |
| ## 600 g | ## 78 g | ## 66 g | ## - | ## 30 g | ## 60 g |
| ## 700 g | ## 91 g | ## 77 g | ## - | ## 35 g | ## 70 g |
| ## 800 g | ## 104 g | ## 88 g | ## - | ## 40 g | ## 80 g |
| ## 900 g | ## 117 g | ## 99 g | ## - | ## 45 g | ## 90 g |
| ## 1000 g | ## 130 g | ## 110 g | ## - | ## 60 g | ## 100 g |

I dati si riferiscono all’applicazione Standard| Data refer to standard application | Данные относятся к стандартному способу нанесения

|  | APPLICAZIONE Application ¦ Нанесение | ALTO RIEMPITIVO High Filling¦ Высокий уровень порозаполнения | RIEMPITIVO Filling ¦ Порозаполняющий | ISOLANTE Insulating ¦ Изолирующий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # POT ## Pot life (20° C) ¦ Период использования продукта после добавления отвердителя | 30’ | 60’ | 90’ |
|  | # VISCOSITÀ APPLICAZIONE ## Application viscosity ¦ Вязкость при нанесении | 50” ± 5’’ DIN/4 | 30” ± 3’’ DIN/4 | 20” ± 2’’ DIN/4 |
|  | # REGOLAZIONE DELLA PISTOLA ## Airbrush adjustament ¦ Настройка краскопульта | 3 Giri ¦Turns ¦Оборота | 2,5 Giri ¦Turns¦Оборота | 2 Giri ¦ Turns ¦Оборота |
|  | # UGELLO ## Nozzle ¦ Сопло | 1,6 - 1,8 mm Standard/HVLP | 1,6 - 1,8 mm Standard/HVLP | 1,4 - 1,6 mm Standard/HVLP |
|  | # PRESSIONE ARIA ## Air Pressure ¦ Давление воздуха | 3-4 Standard 2,0-2,5 HVLP/LVLP | 3-4 Standard 1,8 - 2,2 HVLP/LVLP | 3-4 Standard 1,8 - 2,2 HVLP/LVLP |
|  | # NUMERO MANI ## Number of coats ¦ Количество слоёв | 2-3 | 2 | 2 |
|  | # INTERVALLO TRA LE MANI ## Time interval between coats ¦ ## Интервал между слоями | 5’-10’ | 5’-10’ | 5’-10’ |

|  | ESSICCAZIONE & RESA Drying & Yield¦Сушка и расход | ALTO RIEMPITIVO High Filling¦ Высокий уровень порозаполнения | RIEMPITIVO Filling ¦ Порозаполняющий | ISOLANTE Insulating ¦ Изолирующий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # APPASSIMENTO ## Flash time ¦ Выдержка | 5’ | 5’ | 5' |
|  | # FUORI POLVERE ## Dry dust free ¦ Без пыли | - | - | - |
|  | # PRONTO AL MONTAGGIO ## Ready to use¦ Готово к установке | - | - | - |
|  | # ESSICCAZIONE COMPLETA ## Through drying ¦ Полная сушка | 20 °C: 4-5 h 60 °C: 30’ | 3-4 h 20’-25’ | 2-3 h 20’ |
|  | # IR – ONDE MEDIE ## IR – Medium Waves¦ ИК сушка – средние волны # IR – IRRADIANTI A GAS ## IR – Gas-fired radiant heaters ¦ ИК сушка – газ | 15’ 3’-4’ | 15’ 3’-4’ | 15’ 3’-4’ |
|  | # SPESSORE FILM SECCO ## Dry film thickness ¦ Толщина сухой плёнки | 160 µ ± 20 | 120 µ ± 10 | 70 µ ± 10 |
|  | # RESA RFU –M² / KG x 1 µ ## Yield RFU ¦ Расход готового к использованию продукта | 460 | 450 | 440 |

|  | CARTEGGIATURA Sanding ¦ Шлифование | ALTO RIEMPITIVO High Filling¦ Высокий уровень порозаполнения | RIEMPITIVO Filling ¦ Пороозаполняющий | ISOLANTE Insulating ¦ Изолирующий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ROTO ORBITALE SECCO ## Roto-orbital dry sanding ¦ Орбитальная шлифмашина по сухому | P360-P400 | P360-P400 | P360-P400 |
|  | # ROTO ORBITALE BAGNATO ## Roto-orbital wet sanding ¦ Орбитальная шлифмашина по мокрому | P400-P600 | P400-P600 | P400-P600 |
|  | # CART MANUALE BAGNATO ## Manual sanding on wet ¦ Ручное шлифование по мокрому | P600 - P800 | P600 – P800 | P600 – P800 |
|  | # CART MANUALE SECCO ## Dry manual sanding ¦ Ручное шлифование по сухому | P500 - P600 | P500 - P600 | P500 - P600 |
|  | # SOVRAVERNICIABILE Overcoatable¦ Возможность нанесния следующего слоя покрытия | 4-5 h | 3-4 h | 2-3 h |

## PRODOTTI COMPLEMENTARI

## | Complementary products | Дополонительные продукты

|  |  | CATALIZZATORE Hardener ¦ Отвердитель | # DILUENTE Thinner ¦ Разбавитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## 801525-- | ## Standard Maxy Solid |  |
|  | ## 831020-- 821525-- 821020-- | ## Rapido ¦ Fast¦Быстрый Standard UHS Rapido¦ Fast ¦Быстрый |  |
|  | ## 815250-- |  | Standard |
|  | ## 825300-- |  | Lento¦Slow¦Медленный |

| ARIA Air ¦ Воздух |  |  |  | FORNO Oven ¦ Сушка в камере |  | ИК сушка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOLANTE Insulating ¦ Изолирующий | 12°C/18°C | 18°C/25°C | 25°C/35°C | 40’ A 40°C | 30’ A 60°C | 10’ – 15’ I.R. Onde Medie ¦ Medium Waves ¦ Средние волны | 5’ – 10’ I.R./GAS |
|  | 831020-- | 801525-- | 801525-- | 801525-- | 801525-- | 801525-- |  |
| RIEMPITIVO Filling ¦ Порозаполняющий | 831020-- | 801525-- | 801525-- | 801525-- |  | 801525-- |  |

MOLTO CONSIGLIATO           | Very Suggested |Очень рекомендуемо

CONSIGLIATO                          | Suggested | Рекомендуемо

APPLICABILE                            | Applicable | Нанесение возможно

|  | CONSERVABILITA’ Storing ¦ Срок хранения |  |
| --- | --- | --- |
|  | CONSERVABILITA’ ## Storing ¦ Срок хранения | ## 24 Mesi ¦ Months ¦ Месяцев ## 5 < °C < 35 |

ProColorEast

80351101 | 80351201 | 80351001 | 80351301

FONDO ACRILICO 2K RIEMPITIVO 5:1

2K ACRYLIC FILLING FILLER 5:1

2004/42/IIB (c) (540) 535

ОПИСАНИЕ

Акриловый двухкомпонентный грунт с высоким уровнем заполнения пор, технология ST (то есть с очень высоким уровнем сухого остатка при нанесении). 80351101 может быть использован, как изолирующий грунт, так и грунт со стандартным уровнем заполнения пор.

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА

80351101        СЕРЫЙ

80351201        ТЁМНО-СЕРЫЙ

80351001        БЕЛЫЙ

80351301        ЧЁРНЫЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Многофункциональность:

- Грунт с высоким уровнем заполнения 5:1 : ≈ 80 µ|1слой.

- Стандартное заполнение 5:1:0,5 : ≈ 60 µ|1 слой.

- Изолирующий 5:1:1 ≈ 35 µ|1 слой.

- Легкость при шлифовании.

- Практически нулевое поглощение блеска финишного покрытия.

- Гладкий и атласный внешний вид в изолирующей версии.

- Возможно изменять оттенок продукта с использованием баз (максимум 10%).

- Очень гибкий в аспекте последующего нанесения эмалей – возможно нанесение на продукт, как эмалей на основе воды, так и эмалей на основе растворителя (сольвент).

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

|  | Высокое заполнение | Стандартное заполнение | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- |
| Соотношение смешивания | 5:1 (vol) | 5:1:0,5 (vol) | 5:1:1 (vol) |
| Продукт 80351101 Отвердитель 801525.. Разбавитель 815250 | 100 vol 20 vol 0 vol | 100 vol 20 vol 10 vol | 100 vol 20 vol 20 vol |
| Pot- Life (20 градусовi) | 30´ | 60´ | 90´ |
| Вязкость, нанесение | 50″ DIN4 | 30″ DIN4 | 20″ DIN4 |
| Количество слоев | 2 | 2 | 2 |
| Интервал между слоями | 5’ – 10’ | 5’ – 10’ | 5’ – 10’ |
| Толщина сухой плёнки (micron) | 160 ± 10 | 120 ± 10 | 70 ± 10 |
| Выдержка | 10´ | 5´ – 10´ | 5´ - 10´ |
| Полная сушка 20°C 60°C | 4-5 h 30´ | 3-4 h 25´ - 30´ | 2-3 h 20’ - 25´ |
| Покрытие mq/Kg | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 – 7 |

ВНИМАНИЕ

Несмотря на то, что продукт имеет отличную адгезию к листу, мы рекомендуем наносить его на антикоррозионные грунты (код 80740110 и 80740410) для лучше антикоррозионной защиты.

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использовать разбавитель для промывки или нитро-разбавитель

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE                                                                                                                                                   The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients.  The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.